**ESMALTE PARA PISOS**

**Descripción** Elaborado con alto nivel de sólidos, con menor contenido de solventes nocivos al medio ambiente y libre de plomo, cromo y otros metales nocivos. Formulado con resinas especiales, que permiten dejar mayor espesor por mano, dando así protección y excelente resistencia a la abrasión y a los factores climáticos a través del tiempo.

**Usos** Acabado para pisos industriales o comerciales donde se requiera una excelente durabilidad al tránsito continuo.

**Rendimiento** De 10 a 14 m2. por litro por mano

**Brillo** Brillante

**FICHA TECNICA**

**Vehículo** Resinas alquímicas modificadas

**Pigmento** Varios según color

**Peso específico** 0.93

**Viscosidad** 76+/-2

**Color** Ver carta de colores

**Nº de manos** Dos a tres

**Secado al tacto** 3 -4 Horas

**Secado duro** 10 horas

**Repintado** 16 horas

**Limpieza y dilución** Aguarrás

**Tiempo de almacenamiento** 12 meses

**Tratamiento previo**: Limpiar la superficie eliminando suciedad, grasitud, hongos y algas (con solución de lavandina al 30%), polvillo y pinturas flojas y descascaradas. No dejar restos de productos de limpieza previa y aplicar una primera mano como imprimación, rebajada con un 15% de aguarrás.

**Aplicación**: Mezclar el producto con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de viscosidad. De ser necesario diluir con una mínima cantidad de aguarrás de primera calidad. No pintar en condiciones extremas de humedad y/o temperatura

**Sistema a utilizar**: Pincel, rodillo: (aguarrás 0 a 5%) Soplete Airless: ( aguarrás 5 a 10%) Orificio de pico (0.33 mm.). Presión de pico (8 a 12 Mpa.). Soplete convencional : aguarrás (10 a 15%). Orificio de pico (1.8 a 2 mm.). Presión de pico (0.3 a 0.4 Mpa.)

**Precauciones de seguridad**

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. Evitar contacto con ojos, mucosas y piel. Durante la aplicación y el secado, procurar adecuada ventilación. Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos, protector respiratorio en caso de aplicación con soplete). Al ser INFLAMABLE, evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricos. En caso de fuego, utilizar extintores tipo BC, polvo químico o espuma.

**Primeros auxilios**

Ante contacto con piel lavar con abundante agua. Ante la inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Ante ingestión efectuar consulta médica. CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS (O11) 4658 7777. EN CÓRDOBA HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIAS (O351) 427 6200. EN ROSARIO (0341) 448 0202 . EN LA PLATA (0221) 451 5555.