

**ESMALTE SINTETICO EN AEROSOL**

**Descripción** Su nueva fórmula le otorga a la película mayor brillo y durabilidad. De gran resistencia a la abrasión, al uso y a los lavados. De fácil aplicación y óptimo secado.

**Usos** Para interiores y exteriores, sobre madera, metal, plástico, cerámica, etc.

**Brillo** Brillante

**FICHA TECNICA**

**Vehículo** Resinas alquímicas modificadas

**Pigmento** Para el brillante color blanco: dióxido de titanio, otros colores: pigmentos varios

**Peso específico** 1.08

**Viscosidad** 25ºC 16" copa Ford

**Color** Según muestrario.

**Nº de manos** Dos

**Secado al tacto** 3 horas

**Repintado** 24 horas

**Limpieza y dilución** Aguarrás

**Tiempo de almacenamiento** 1 año

**Tratamiento previo** Debe estar limpia, seca y libre de grasitud y polvo. Madera: aplicar una mano previa de Fondo Sintético Blanco Vermol y lijar suavemente. Hierro: eliminar óxidos y lijar, luego aplicar una mano previa de Convertidor de Oxido Vermol

**Aplicación** Agitar el envase muy bien antes de utilizar hasta que comience a oír el agitador. Luego continuar agitando como mínimo un minuto más.

Rociar la superficie con el envase perpendicular al piso a una distancia de 25 cm dirigiendo la abertura del pulsador hacia el objetivo a pintar, con movimientos horizontales. Tener en cuenta que varias capas finas cubren mas que una gruesa.

Purgar después de pintar, invirtiendo el envase y hacerlo funcionar en esa posición, durante dos o tres segundos, hasta que se aprecie la salida únicamente del gas propelente.

**Precauciones de seguridad**

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. Evitar contacto con ojos, mucosas y piel. Durante la aplicación y el secado, procurar adecuada ventilación. Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos, protector respiratorio en caso de aplicación con soplete).  
Al ser INFLAMABLE, evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricos. En caso de fuego, utilizar extintores tipo BC, polvo químico o espuma.

**Primeros auxilios**

Ante contacto con piel lavar con abundante agua. Ante la inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Ante ingestión efectuar consulta médica. CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS (O11) 4658 7777. EN CÓRDOBA HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIAS (O351) 427 6200. EN ROSARIO (0341) 448 0202 . EN LA PLATA (0221) 451 5555.