

**PINTURA PARA PIZARRON**

**Descripción** Esmalte que proporciona una superficie lisa sin reflejos, resistente al rayado y de fácil limpieza, tanto en húmedo como en seco.

**Usos** Acabado para superficies de pizarrones de madera o mampostería

**Rendimiento** De 8 a 12 m2. Por litro por mano

**Brillo** Mate

**FICHA TECNICA**

**Vehículo** Resinas alquímicas modificadas

**Pigmento** Varios de acuerdo al color

**Peso específico** 1.19 para color negro

**Viscosidad** 80 +/-2 UK

**Color** Negro/ verde

**Nº de manos** Dos

**Secado al tacto** 3 horas

**Secado duro** 24 horas

**Repintado** 24 horas

**Limpieza y dilución** Aguarrás

**Tiempo de almacenamiento** 12 meses

**Tratamiento previo** Limpiar la superficie eliminando suciedad, grasitud, hongos y algas, polvillo y pinturas flojas y descascaradas. No dejar restos de productos de limpieza.

**Aplicación** Mezclar el producto con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de viscosidad. De ser necesario diluir con una mínima cantidad de aguarrás de primera calidad. No pintar en condiciones extremas de humedad y/o temperatura

**Sistema a utilizar** Pincel, rodillo: (aguarrás 0 a 5%) Soplete Airless: ( aguarrás 5 a 10%) Orificio de pico (0.33 mm.). Presión de pico (8 a 12 Mpa.). Soplete convencional : aguarrás (10 a 15%). Orificio de pico (1.8 a 2 mm.). Presión de pico (0.3 a 0.4 Mpa.)

**Precauciones de seguridad**

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. Evitar contacto con ojos, mucosas y piel. Durante la aplicación y el secado, procurar adecuada ventilación. Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos, protector respiratorio en caso de aplicación con soplete).  
Al ser INFLAMABLE, evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricos. En caso de fuego, utilizar extintores tipo BC, polvo químico o espuma.

**Primeros auxilios**

Ante contacto con piel lavar con abundante agua. Ante la inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Ante ingestión efectuar consulta médica. CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS (O11) 4658 7777. EN CÓRDOBA HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIAS (O351) 427 6200. EN ROSARIO (0341) 448 0202 . EN LA PLATA (0221) 451 5555.