**LACA PARA PISOS**

**Descripción** Formulada con resinas especiales para pisos de madera. De alta resistencia a la abrasión y al transito peatonal. Preserva y embellece la madera sin modificar su textura natural. Su fácil aplicación brinda un acabado perfecto y una adecuada nivelación.

**Usos** Para pisos de madera en interiores y exteriores.

**Rendimiento** De 12 a 14 m2 por litro y por mano.

**Brillo** Brillante. Puede agregarse Mateante Líquido Vermol para obtener un acabado satinado.

**FICHA TECNICA**

**Vehículo** Poliuretano reactivo.

**Peso específico** 0.88grs/cm3

**Viscosidad** 72+/-2 UK

**Color** Incoloro.

 Puede entonarse con Colorantes para lacas y barnices.

**Nº de manos** Dos

**Secado duro** Entre manos, aprox. entre 8 a 12 hs. Secado final 24 hs.

**Repintado** 24 horas. Curado total 7 días.

**Limpieza y dilución** Con diluyente para Lacas y Barnices Vermol.

**Tiempo de almacenamiento** 12 meses.

**Tratamiento previo** La superficie debe estar limpia, seca, libre de sustancias grasas y ceras. Eliminar barnices o lacas que no estén perfectamente adheridas. En caso de pisos muy deteriorados, se recomienda lijar previamente.

**Aplicación** Si su aplicación es a pincel, se recomienda una primera mano diluida al 20% con Diluyente Especial para Lacas y Barnices Vermol, a modo de sellador. Posteriormente se aplican dos manos con el producto tal cual o con una mínima dilución. Si se aplica con soplete, la dilución recomendada es del 15% al 20%.

**Precauciones de seguridad**

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. Evitar contacto con ojos, mucosas y piel. Durante la aplicación y el secado, procurar adecuada ventilación. Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos, protector respiratorio en caso de aplicación con soplete).
Al ser INFLAMABLE, evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricos. En caso de fuego, utilizar extintores tipo BC, polvo químico o espuma.

**Primeros auxilios**

Ante contacto con piel lavar con abundante agua. Ante la inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Ante ingestión efectuar consulta médica. CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS (O11) 4658 7777. EN CÓRDOBA HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIAS (O351) 427 6200. EN ROSARIO (0341) 448 0202 . EN LA PLATA (0221) 451 5555.