

**LATIZADOR**

**Descripción**: Producto especialmente elaborado para mejorar y reforzar la adherencia de pinturas. Otorgando mayor viscosidad, evitando el chorreado. Reduce el tizado y da mayor lavabilidad, realzando a la vez la tonalidad del color.

**Usos**: Indicado para mezclar con los látex económicos y pinturas a la cal.

**Rendimiento**: 1 envase de 250cc por cada bolsa de pintura a la cal de 4 kgs., una vez preparada la misma. Para látex económico, agregar 500cc del producto.

**Brillo**: Satinado

**FICHA TECNICA**

**Vehículo** Acrílica

**Peso específico** 1 grs/cm3

**Color** Lechoso en su envase. Transparente en su aplicación.

**Nº de manos** De acuerdo a las instrucciones de uso indicadas en el envase de la pintura a utilizar.

**Secado duro** De acuerdo a las instrucciones de uso indicadas en el envase de la pintura a utilizar

**Limpieza y dilución** Agua

**Tiempo de almacenamiento** 12 meses

**Precauciones de seguridad**

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. Evitar contacto con ojos, mucosas y piel. Durante la aplicación y el secado, procurar adecuada ventilación. Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos, protector respiratorio en caso de aplicación con soplete). Al no ser inflamable controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado

**Primeros auxilios**

Ante contacto con piel lavar con abundante agua. Ante la inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Ante ingestión efectuar consulta médica. CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS (O11) 4658 7777. EN CÓRDOBA HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIAS (O351) 427 6200. EN ROSARIO (0341) 448 0202 . EN LA PLATA (0221) 451 5555.