

**MEMBRANA EN PASTA**

**Descripción** Impermeabilizante elastomérico y protector de superficies. Su fórmula está compuesta por emulsiones acrílicas que le permiten desarrollar una membrana impermeable de apreciable espesor y gran adherencia, que admite altas deformaciones longitudinales o transversales..

**Usos** Recomendado para aquellas superficies cuyas dilataciones son críticas: las cubiertas de techos, hormigón, madera, fibrocemento, terrazas, etc.

**Rendimiento** Rinde de 1 a1,5 Kg. por m2 en 3 manos, según la rugosidad absorción del sustrato.

**FICHA TECNICA**

**Vehículo** Polímero acrílico en dispersión acuosa

**Pigmento** Dióxido de titanio para el blanco.

**Peso específico** 1.26

**Color** Blanco

**Nº de manos** Tres

**Secado al tacto** De 4 a 6 horas

**Secado duro** 24 horas

**Limpieza y dilución** Agua

**Tiempo de almacenamiento** 12 meses

**Tratamiento previo** Limpiar perfectamente la superficie eliminando suciedad, grasitud, restos de adhesivos, hongos (con lavandina diluida en un 30% de agua), polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No dejar restos de productos utilizados para la limpieza.

**Aplicación** Recomendamos una mano previa de TAPAGOTERAS Transparente VERMOL a los efectos de curar pequeñas grietas y poros. Para grietas mayores repararlas con Sellador Uso Múltiple VERMOL. Es importante, para un óptimo resultado, aplicar tres manos como mínimo, en forma cruzada Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor a 5° C.

**Sistema a utilizar** Pinceleta

**Precauciones de seguridad**

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. Evitar contacto con ojos, mucosas y piel. Durante la aplicación y el secado, procurar adecuada ventilación. Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos, protector respiratorio en caso de aplicación con soplete). Al no ser inflamable controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado

**Primeros auxilios**

Ante contacto con piel lavar con abundante agua. Ante la inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Ante ingestión efectuar consulta médica. CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS (O11) 4658 7777. EN CÓRDOBA HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIAS (O351) 427 6200. EN ROSARIO (0341) 448 0202 . EN LA PLATA (0221) 451 5555.