**REVOQUE PLASTICO**

**Descripción**: Compuesto con polímeros elastomericos de alta tixotropia. Excelente combinación de pigmentos que ofrecen una agradable decoración. De gran resistencia a los factores climáticos, muy flexible, no cuartea ni produce fisuras. Impermeable. Al reemplazar revoques finos y pinturas es considerablemente más económico.

**Usos**: Interior y exterior. Aplicar sobre revoque grueso alisado/peinado.. bloques de hormigón, madera (fenolica o aglomerada), chapa metálica, fibrocemento, placas de yeso, poliestireno, etc.

**Rendimiento**: Aproximadamente de 0.800 a 1.200 kgs. por m2 terminado por mm. de espesor, según la porosidad del substrato y método de aplicación

**Brillo**: Mate

**FICHA TECNICA**

**Vehículo** Polímero acrílico en dispersión acuosa

**Pigmento** Dióxido de titanio para el blanco.

 Pigmentos varios para otros colores

**Peso específico** 1.80 – 1.85 Kg/L

**Color** Blanco. Otros colores consultar.

**Secado al tacto** Entre 3 a 6 horas dependiendo del estado del tiempo.

**Limpieza y dilución** Agua

**Tiempo de almacenamiento** 12 MESES

**Aplicación**: Sobre grueso peinado rayado o desprolijo. Nivelar la superficie mezclando VERMOL Revoque Plástico de la siguiente forma: Desnivel menor de 3mm. : 1 parte de Vermol más 5 partes de arena limpia. Desnivel de 3 a 10 mm. : 1 parte de Vermol mas 5 partes de arena limpia mas 2 de cemento portland blanco mas 1.1/2 parte de agua. Luego aplicar el producto puro del envase con rodillo o soplete

Diferentes terminaciones: Con rodillo de lana de pelo largo, texturado. Llana o fieltro de espuma, lisa. Soplete, semi fina.

Sobre grueso bien alisado, revoques nuevos o superficies muy absorbentes. 1) Primeramente una mano a rodillo de pelo corto con el producto diluido en un 50% de agua como imprimación. 2) Luego con las siguientes alternativas, a) Una mano con llana puro y otra con rodillo de pelo corto con el producto diluido en un 20% de agua. b) 2 o 3 manos con rodillo de pelo corto con el producto diluido en un 20% o 30% de agua. c) una mano de soplete con tolva de salpicar, con el producto diluido en un 10% de agua.

**Sistema a utilizar**: Llana, rodillo pelo corto, rodillo pelo largo, soplete con tolva de salpicar.

**Precauciones de seguridad**

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. Evitar contacto con ojos, mucosas y piel. Durante la aplicación y el secado, procurar adecuada ventilación. Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos, protector respiratorio en caso de aplicación con soplete). Al no ser inflamable controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado

**Primeros auxilios**

Ante contacto con piel lavar con abundante agua. Ante la inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Ante ingestión efectuar consulta médica. CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS (O11) 4658 7777. EN CÓRDOBA HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIAS (O351) 427 6200. EN ROSARIO (0341) 448 0202 . EN LA PLATA (0221) 451 5555.