

**MUROS IMPERMEABILIZANTE**

**Descripción** De alto poder cubritivo, elasticidad sobresaliente y excelente protector contra la humedad. Su baja retención de suciedad, resistencia al desgaste y facilidad de limpieza, permiten mantener un aspecto impecable a través del tiempo.

**Usos** Indicado para muros de mampostería, ladrillo, bloques o fibrocemento. Especialmente donde se requiere protección extrema contra la humedad.

**Rendimiento** 8 a 12 m2 por kg por mano

**Brillo** Mate aterciopelado

**FICHA TECNICA**

**Vehículo** Polímero Acrílicos en dispersión acuosa

**Pigmento** Dióxido de titanio y cargas inertes

**Peso específico** 1.39

**Color** Blanco

**Nº de manos** Dos

**Secado al tacto** 4 horas

**Repintado** 8 horas

**Limpieza y dilución** Agua

**Tiempo de almacenamiento** 2 años

**Tratamiento previo** Eliminar la suciedad, grasitud, hongos, algas (con solución de lavandina al 30% de agua). En repintados sobre productos con brillo, lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente. En paredes nuevas o de absorción alta o despareja, aplicar previamente una mano de Fijador Sellador VERMOL adecuadamente diluido. No debe quedar con brillo. Para eliminar imperfecciones, nivelar diversas texturas o alisar parcial o totalmente las superficies, aplicar Enduido Plástico VERMOL. Dejar secar entre 4 a 8 horas, emparejar mediante lijado y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante. Repetir la aplicación de Fijador Sellador sobre las zonas enduidas.

**Aplicación** Mezclar con movimiento ascendente hasta lograr uniformidad de viscosidad. No pintar en condiciones extremas de temperatura y/o humedad.

**Sistema a utilizar** Pincel, rodillo o soplete sin aire

**Precauciones de seguridad**

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. Evitar contacto con ojos, mucosas y piel. Durante la aplicación y el secado, procurar adecuada ventilación. Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos, protector respiratorio en caso de aplicación con soplete). Al no ser inflamable controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado

**Primeros auxilios**

Ante contacto con piel lavar con abundante agua. Ante la inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Ante ingestión efectuar consulta médica. CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS (O11) 4658 7777. EN CÓRDOBA HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIAS (O351) 427 6200. EN ROSARIO (0341) 448 0202 . EN LA PLATA (0221) 451 5555.