

**LATEX PRO**

**Descripción** Pintura al látex para proteger y decorar muros. Producto de alto poder cubritivo. Su composición permite aplicarla con mínimo salpicado y se obtiene un acabado perfectamente nivelado sin marcas de pincel o rodillo. Su baja retención de suciedad, resistencia al desgaste y facilidad de limpieza, permiten mantener el aspecto impecable a través del tiempo.

**Usos** Para muros interiores y exteriores de revoque, yeso, cemento, ladrillo, bloques, etc.

**Rendimiento** De 10 a 12 m2. Por litro y por mano

**Brillo** Mate

**FICHA TECNICA**

**Vehículo** Polímero acrílico en dispersión acuosa

**Peso específico** 1.47

**Color** Blanco y gran variedad de colores intensos terminados

**Nº de manos** Dos

**Secado al tacto** 30 minutos

**Repintado** 3 horas

**Limpieza y dilución** Agua

**Tiempo de almacenamiento** 2 años

**Tratamiento previo** Eliminar la suciedad, grasitud, hongos, algas (con solución de lavandina al 30% de agua). En repintados sobre productos con brillo, lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente. En paredes nuevas o de absorción alta o despareja, aplicar previamente una mano de Fijador Sellador o Imprimación VERMOL adecuadamente diluido. No debe quedar con brillo. Para eliminar imperfecciones, nivelar diversas texturas o alisar parcial o totalmente las superficies, aplicar Enduido Plástico VERMOL. Dejar secar entre 4 a 8 horas, emparejar mediante lijado y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante. Repetir la aplicación de Fijador Sellador o Imprimación sobre las zonas enduidas.

**Aplicación** Mezclar con movimiento ascendente hasta lograr uniformidad de viscosidad. No pintar en condiciones extremas de temperatura y/o humedad.

**Sistema a utilizar** Pincel, rodillo o soplete sin aire

**Precauciones de seguridad**

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. Evitar contacto con ojos, mucosas y piel. Durante la aplicación y el secado, procurar adecuada ventilación. Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos, protector respiratorio en caso de aplicación con soplete). Al no ser inflamable controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado

**Primeros auxilios**

Ante contacto con piel lavar con abundante agua. Ante la inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Ante ingestión efectuar consulta médica. CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS (O11) 4658 7777. EN CÓRDOBA HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIAS (O351) 427 6200. EN ROSARIO (0341) 448 0202 . EN LA PLATA (0221) 451 5555.