

**SELLADOR PARA TANQUES**

**Descripción** Impermeabilizante acrílico con fibras poliamídicas incorporadas. De gran elasticidad, especialmente elaborado para sellar grietas con pérdidas de agua.

**Usos** Tanques de agua de consumo familiar, australianos, bebederos, etc.

**Rendimiento** De acuerdo al tamaño de la grieta

**Brillo** Mate

**FICHA TECNICA**

**Vehículo** Polímero en dispersión acuosa

**Pigmento** Dióxido de titanio y cargas inertes

**Peso específico** 1.26

**Color** Blanco.

**Nº de manos** Tres

**Repintado** 24 horas

**Limpieza y dilución** Agua

**Secado al tacto** De 4 a 6 horas entre manos

**Secado duro** 24 horas

**Tiempo de almacenamiento** 12 meses

**Tratamiento previo** Las paredes de las grietas deben estar perfectamente limpias de polvo, grasitud o partes sueltas.

**Aplicación** Antes de utilizarlo diluir parte del producto en un 50% de agua, como imprimación previa. Aplicarlo y dejarlo secar. Con una segunda mano emparejar. Durante la aplicación, la temperatura ambiente debe ser mayor a 5° C. Para una mejor adherencia, no llenar con agua hasta pasados 5 días de la aplicación. Antes de utilizar lavar con abundante agua.

**Sistema a utilizar** Espátula.

**Precauciones de seguridad**

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. Evitar contacto con ojos, mucosas y piel. Durante la aplicación y el secado, procurar adecuada ventilación. Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos, protector respiratorio en caso de aplicación con soplete). Al no ser inflamable controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado

**Primeros auxilios**

Ante contacto con piel lavar con abundante agua. Ante la inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Ante ingestión efectuar consulta médica. CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS (O11) 4658 7777. EN CÓRDOBA HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIAS (O351) 427 6200. EN ROSARIO (0341) 448 0202 . EN LA PLATA (0221) 451 5555.